117105, Варшавское ш-се, 28 стр.1, tel.fax: +7 (495) 648 7656, +7 (901) 541 7940, WWW.INTERMETAL.RU

25.02.2015г.

Теплоизоляция для наружной канализации - изделие из жесткого пенополиуретана, в виде полуцилиндра, с закрытой ячеистой структурой. Наружная поверхность покрыта влагостойким материалом. Полуцилиндры надежно соединяются между собой

«в четверть», в продольном и поперечном направлениях.

Скорлупы ППУ-Канализация - представляет собой изделие в виде полужесткого цилиндра из пенополиуретана низкой плотности. Поперечное сечение изоляции - кольцо с разрезом поперек диаметра, доходящим до покровного материала. Наружная поверхность изоляции  покрыта кашированным алюминием. Вдоль всего разреза, на изоляции имеется клапан с клейкой лентой, позволяющей надежно закрыть монтажный шов.

Цена на скорлупу ППУ фольгированную - 420р. с НДС/п.м. Цена на скорлупу ППУ без покрытия------370р. с НДС/п.м

Технические характеристики

Плотность, кг/м3.	50

Допустимая нагрузка, кг/см2 ...................................................................... 1,93

Коэффициент теплопроводности λо,. Вт/моС........................................... 0,028

Термическое сопротивление Rст, моС/Вт ................................................. 2,80

Водопоглощение за 24 часа, кг/м3 ............................................................. 0,1 - 0,2

Долговечность, лет ......................................................................................не менее 30

Разрушающее напряжение при изгибе, кПа	500

Разрушающее напряжение при сжатии, кПа	200

Температура использования, С ................................................................. -80 ÷ +130

Огнестойкость .............................................................................................. Г 2